■柔らかいフィルムや繊維などの引張試験の補助用紙（スパンが足りない時の規格外寸法例）

※厚紙にコピーして利用下さい。

ＪＩＳ　K7127（ISO527-3）

プラスチック－引張特性の試験方法－

第３部：フィルム及びシートの試験条件・・・試験片タイプ２

※厚紙にコピーして利用下さい。

# Text boxes

実線…切断

点線…目安

←装置の治具に挟んだ後、切断

装置の治具に挟んだ後、

切断　↓

点線…目安

←装置の治具に挟んだ後、切断

点線…目安

実線…切断

点線…目安

実線…切断

装置の治具に挟んだ後、

切断　↓

←装置の治具に挟んだ後、切断

実線…切断

装置の治具に挟んだ後、

切断　↓

点線…目安

実線…切断

点線…目安

実線…切断

装置の治具に挟んだ後、

切断　↓

点線…目安

実線…切断

装置の治具に挟んだ後、

切断　↓

点線…目安

実線…切断

装置の治具に挟んだ後、

切断　↓

点線…目安

実線…切断